МАКЕТ 
КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Асфальтобетонщик»

МОСКВА 

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1	Паспорт комплекта оценочных средств	3	
	1.1. Область применения	3	
	1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена	3	
	1.3. Инструменты для практического этапа экзамена	6	
	1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	7	
2	Оценочные средства для профессионального экзамена	7	
	2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена	7	
	2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена	23	

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения
Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации Асфальтобетонщик___________________________________________________
Профессиональный стандарт «Асфальтобетонщик» (Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N1098н) 

Уровень квалификации 3_______________________________________________
1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена
Предмет оценки	Критерии оценки 	№ № задания	
1	2	3	
Знание требований, предъявляемых к качеству дорожного покрытия	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	3	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	24	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	25	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	37	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	41	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	47	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	48	
Знание сортамента мастик, эмульсий, асфальтобетонов и органических материалов на битумной основе;	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	8	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	9	
	3 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	56	
Знание требований, предъявляемых к качеству асфальтобетонных смесей и органических материалов на битумной основе;	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	21	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	22	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	23	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	29	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	40	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	42	
	2 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	54	
Знание правил и приемов распределения щебня по покрытию;	2 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	50	
	3 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	51	
Знание устройства и использования ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	14	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	17	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	26	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	27	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	36	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	43	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	44	
Знание терминологии в области профессиональной деятельности	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	6	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	35	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	39	
	5 баллов (5 правильных ответа)
4 балла (4 правильных ответа)
3 балла (3 правильных ответа)
2 балла (2 правильных ответа)
1 балл (3 правильный ответ)
0 баллов (0 правильных ответов)	57	
Знание основных требований, предъявляемые к качеству работ	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	1	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	2	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	18	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	20	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	28	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	30	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	33	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	34	
Знания по контролю качества выполняемых работ	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	4	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	5	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	7	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	10	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	11	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	45	
Знание технологического процесса укладки асфальтобетонного покрытия	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	12	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	13	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	15	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	16	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	19	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	31	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	32	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	38	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	46	
	1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	49	
	3 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	52	
	2 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	53	
	2 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	55	
	3 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	58	

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 49
Количество заданий на установление последовательности: 7
Количество заданий на установление соответствия: 1
Количество заданий с открытым ответом: 1
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2  часа.
1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
Предмет оценки	Критерии оценки 	Тип и количество заданий	
1	2		
Устройство дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси 	Соответствие:
1.	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.
2.	СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85.
3.	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
4.	ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".	Портфолио

	

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий
Для проведения теоретической части экзамена необходим персональный компьютер с выходом в сеть Интернет. 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена
Задания с выбором одного варианта ответа
1. Во избежание налипания асфальтобетонной смеси к днищу кузова автосамосвала его категорически запрещается смазывать:
1. дизельным топливом
2. известковой суспензией
3. мыльным раствором
4. сульфитно-спиртовой бардой

2. О чем говорит наличие синего дымка над асфальтобетонной смесью при выгрузке? 

1.	о смазке кузова мазутом
2.	о перегретой смеси выше 1800
3.	о недостаточном перемешивании смеси
4.	о расслоении смеси при перевозке
5.	о применении влажного минерального порошка при приготовлении

3. Коэффициент уплотнения покрытия из асфальтобетона типов А и Б должен быть не ниже:

1.	0,96 
2.	0,97 
3.	0,98 
4.	0,99 
5.	1,0

4. Какая операция не связанна с устройством армирующих и трещинопрерывающих прослоек из геосинтетических материалов в слоях асфальтобетонного покрытия?
1.	подготовка основания
2.	розлив вяжущего
3.	профилирование разлитого материала
4.	укладка геосинтетического материала
5.	устройство асфальтобетонного покрытия

5. Каким образом следует производить уплотнение на проезжей части с продольным уклоном более 30%о ? 
1.	сверху- вниз
2.	до середины сверху, а затем снизу- вверх
3.	снизу-вверх

6. Что является конструктивным боковым ограничением покрытия, устраиваемое наравне с поверхностью проезжей части или выступающее над ней?
1.	обочина
2.	кювет
3.	бордюр
4.	кромка проезжей части
5.	полоса отвода

7. Каким образом начинают уплотнение оснований и покрытий?
1.	от середины к краю
2.	от краев к середине
3.	от начала дороги
4.	от конца дороги

8. Материал, который получают после уплотнения асфальтобетонной смеси, приготовленной в смесителях в нагретом состоянии щебня или гравия, песка, минерального порошка и битума в рационально подобранных соотношениях называется…
1.	цементобетон
2.	железобетон
3.	асфальтобетон
4.	керамика
5.	камень

9. Асфальтобетонные смеси, приготовленные с использованием вязких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 1200 С называются…
1.	теплые
2.	холодные
3.	кипящие
4.	горячие
5.	крупнозернистые

10. При какой температуре следует производить укладку горячих асфальтобетонных смесей?
1.  весной не ниже + 5 °С, осенью - не ниже + 10 °С
2.  весной не ниже + 1 °С, осенью - не ниже + 5 °С
3.  весной не ниже + 10 °С, осенью - не ниже + 15 °С
4.  весной не ниже + 3 °С, осенью - не ниже + 5 °С
5.  при любой температуре

11. На какое основание должна укладываться асфальтобетонная смесь?
1. чистое и сухое
2. влажное с подгрунтовкой
3. непромерзшее без подгрунтовки
4 . промерзшее, но сухое

12. Когда проводится подгрунтовка автогудронатором основания жидким битумом?
1. 10...12 часов до начала укладки смеси
2. 6...9 часов до начала укладки смеси
3. 15...30 минут до начала укладки смеси
4. 1...6 часов до начала укладки смеси

13. Когда проводится смазка трущихся деталей асфальтоукладчика, соприкасающихся с горячей смесью?
1. после начала работы
2.  за 1...6 часов до начала укладки смеси
3.  при проверке работоспособности укладчика на холостом ходу
4. в любое время, не имеет значения
5. может не производиться

14. Каким образом должен быть установлен трамбующий брус?
1.  ниже низа выглаживающей плиты на величину амплитуды колебания
2.  выше низа выглаживающей плиты на величину амплитуды колебания
3. вровень с низом выглаживающей плиты на величину амплитуды колебания

15. Как перед началом работы должна быть установлена нижняя кромка шнека?
1. на высоте 0,1 проектной толщины слоя над основанием
2.  на высоте 0,5 проектной толщины слоя над основанием
3. на высоте 2,0 проектной толщины слоя над основанием

16. Какое количество времени должен осуществляться прогрев выглаживающей плиты перед началом работы?
1. 2...3 минуты
2. 25...30 минут
3. 10...15 минут
4. 50...60 минут

17. Наивысшая производительность укладчика достигается в случае работы:
1. одним укладчиком по сопредельным полосам попеременно в нижнем и верхнем слоях покрытия
2. двумя укладчиками на всю ширину покрытия попеременно в каждом слое
3 двумя укладчиками, но одновременно попеременно в нижнем и верхнем слоях покрытия
4. одним укладчиком попеременно в нижнем и верхнем слоях покрытия
5. двумя укладчиками одновременно в обоих слоях

18. Какой должна быть длина укладываемой полосы, обеспечивающая качественный продольный шов сопряжения двух полос, при работе одним укладчиком в жаркую погоду (15-250С) при отсутствии ветра? 
1. 30...60м
2. 60...100м
3. 100...150м
4. 150...200м
5. 80...100м

19. Ширину полосы укладки смеси назначают: 
1. кратной ширине покрытия
2. 2-х кратной ширине покрытия
3. равной половине ширины покрытия
4. на 10% больше ширины покрытия
5. на 5% меньше ширины покрытия

20. При укладке горячих смесей асфальтоукладчиком толщина слоя должна быть больше проектного значения на…
1. 1... 5 %
2. 5... 10 %;
3. 10... 15 %
4. 3... 6 %

21. Если по прибытии на место укладки видно, что смесь дымится (серый цвет) , то это говорит о том, что…
1. смесь нагрета выше 180 °С
2. произошло расслоение смеси при перевозке
3. превышено допустимое время перевозки
4. в смеси количество битума больше необходимого
5. кузов автосамосвала был смазан мазутом

22. Температура горячей   асфальтобетонной   смеси   по прибытии на место укладки должна быть не ниже…
1. 800С
2. 900С
3. 1200С
4. 1100С

23. Какую технологию рекомендуется применять для повышения однородности смеси при разгрузке и в отдельных случаях при выполнении работ в тоннелях?
1. получения смеси на асфальтобетонном заводе подостывшей
2. перемешивания смеси вручную в бункере асфальтоукладчика
3. работы только в жаркую и безветренную погоду
4. использования перегружателя асфальтобетонной смеси
5. получения смеси на асфальтобетонном заводе перегретой

24. При выгрузке смеси в асфальтоукладчик необходимо следить за тем, чтобы…
1. смесь не просыпалась на нижележащий слой
2. смесь если просыпалась, то равномерно по всему нижележащему слою
3. смесь просыпалась только по бокам от асфальтоукладчика
4 просыпавшаяся смесь была горячей, не ниже 1200С

25. Толщина устраиваемого слоя асфальтобетона над прослойкой из геосинтетических материалов должна быть не менее…
1. 1 см
2. 2 см
3. 5 см
4. 3см
5. 10 см

26. Какой перерыв считается длительным при работе асфальтоукладчика? 
1. более 60 мин
2. более 30 мин
3. более 15 мин

27. Какая глубина материала в шнековой камере считается оптимальной?
1. при которой уровень смеси закрывает шнековый вала
2. при которой уровень смеси доходит до низа шнекового вала
3. при которой уровень смеси всегда выше шнекового вала
4. при которой уровень смеси доходит до середины шнекового вала

28. Какой технологический процесс приводит к появлению в уложенном слое разрывов, трещин, пустот по краям полосы или неровной поверхности?
1. передвижение асфальтоукладчика
2. работа без остановки трамбующего бруса
3. периодическое прогревание горелкой выглаживающей плиты
4. остановка и включение снова трамбующего бруса
5. работа без остановки трамбующего бруса и периодическое прогревание выглаживающей плиты горелкой

29. Что проверяют сразу после прохода асфальтоукладчика?
1. текстуру уложенной смеси
2. шероховатость
3. сцепление
4. толщину слоя и поперечный уклон
5. температуру слоя

30. Чтобы обеспечить полную однородность фактуры покрытия в местах сопряжения полос, необходимо…
1. до начала укладки новой полосы вертикальный край ранее уложенного асфальтобетона смазать тонким слоем битумной эмульсии
2. до начала укладки новой полосы вертикальный край ранее уложенного асфальтобетона смазать тонким слоем топочного масла
3. после укладки новой полосы соединение залить вязким битумом
4. до начала укладки новой полосы край ранее уложенного асфальтобетона устроить уступами
5. до начала укладки новой полосы край ранее уложенного асфальтобетона клинообразно утончается

31. При двух укладчиках монолитность продольного шва достигается тем, что они работают…
1. уступом на удалении друг от друга 5...10 м
2. друг за другом на удалении друг от друга 50...100 м
3. уступом на удалении друг от друга 150...200 м
4. уступом на удалении друг от друга 25...50 м

32. Когда необходимо начинать уплотнение смеси?
1. сразу после укладки смеси
2. после стабилизации смеси
3. через 30 мин после укладки в жаркую безветренную погоду
4. после начала укладки параллельной полосы
5. по мере готовности катков

33. Если при укладке проявляется негладкая рваная поверхность, местами углубленная вдоль укладываемой полосы, то  это говорит о том, что…
1. смесь укладывается в перегретом состоянии
2. смесь прилипает к поверхности выглаживающей плиты укладчика
3.наблюдается  слишком большая влажность воздуха
4. недостаточно поступает смеси
5. проведена неправильная установка выглаживающей плиты

34. Если при укладке смеси происходит сдвижка слоя, появляются наплывы на покрытии при укатке, то это вызвано…
1. высокойтемпературой смеси
2. низкой температурой смеси
3. сухой смесью
4. недостаточно прочным основанием
5. попаданием в смесь крупного щебня

35. Выберите правильное определение
1. асфальтобетон — это ровно уложенная асфальтобетонная смесь
2. асфальтобетонная смесь — это горячий асфальтобетон
3. асфальтобетон — это уплотненная асфальтобетонная смесь
4. асфальтобетонная смесь — это рыхлый асфальтобетон
5. асфальтобетонная смесь —это составляющая асфальтобетона

36. Каким образом двигаются асфальтоукладчик и автомобиль при выгрузке из автомобиля асфальтобетонной смеси?
1. и асфальтоукладчик, и автомобиль двигаются одновременно
2. автомобиль продвигает асфальтоукладчик до тех пор, пока он полностью не освободится от смеси
3. асфальтоукладчик продвигает автомобиль впереди себя до тех пор, пока он полностью не освободится от  смеси
4. асфальтоукладчик начинает продвигать автомобиль, а затем автомобиль продвигает асфальтоукладчик
5. и асфальтоукладчик, и автомобиль останавливаются и после выгрузки смеси продолжают движение

37. Какой слой устраивают из разных материалов или смесей для сглаживания неровностей на поверхности какого-либо конструктивного слоя дорожной одежды?
1.	выравнивающий
2.	капиляропрерывающий
3.	паронепроницаемый
4.	морозозащитный
5.	дренирующий

38. Когда начинают разработку котлована водопропускной трубы?
1. после подготовки строительной площадки
2. перед началом перевозки звеньев
3. после доставки на строительную площадку элементов труб
4. когда имеется возможность получить готовую смесь
5. непосредственно перед устройством фундамента

39. Какие материалы относятся к дорожно-строительным материалам?
1.	камень, щебень, гравий, песок
2.	асфальтобетонная смесь
3.	цементобетонная смесь
4.	элементы железобетонных труб, мостов
5.	элементы зданий, обстановки дороги

40. Что проверяется при приеме машин со смесью?
1. наличие синего дымка над смесью
2. температура смеси и наличие паспорта
3. водонасыщение смеси
4. экологические показатели смеси

41. При укладке асфальтобетонной смеси вручную следует:
1. подносить горячую смесь совковыми лопатами на расстояние не более 20 м
2. подавать горячую смесь переброской на расстояние не более 3м
3. подносить горячую смесь совковыми лопатами на расстояние не более 8 м
4. подавать горячую смесь переброской на расстояние не более 5м
5. равномерно разбрасывать асфальтобетонную смесь на расстояние не более 1,5м

42. Какой должна быть доставка асфальтобетонной смеси?
1. ритмичной
2. с полуторным запасом
3. с двойным запасом

43. Что НЕ относится к основным приборам, приспособлениям и инвентарю, которыми укомплектовывается бригада, работающая на укладке асфальтобетонных смесей?
1.  компрессоры
2. вибротрамбовки
3. металлические рейки с уровнем
4. шаблоны для контроля ровности устраиваемого покрытия
5. нивелир 
6. набор визирок

44. Что НЕ является дополнительным оборудованием, выполняющим вспомогательные операции, которым укомплектовывается бригада, работающая на укладке асфальтобетонных смесей?
1.	компрессоры с пневмомолотками или лопатками для обрубки краев ранее устроенных полос покрытия и очистки основания от пыли сжатым воздухом 
2.	поливомоечные машины со щеткой для очистки и промывки основания 
3.	автогудронаторы для доставки и распределения по основанию битумной эмульсии
4.	разогреватели, использующие тепловую энергию инфракрасного излучения для разогрева мест сопряжений полос и исправления дефектных мест
5.	установки для смешения на дороге

45. При каких условиях можно не производить обработку нижнего слоя покрытия дорожной одежды вяжущим?
1. интервал времени между устройством верхнего и нижнего слоев составляет не более 3 суток и минимальное движение построечного транспорта
2. интервал времени между устройством верхнего и нижнего слоев составляет не более 4 суток и отсутствует движение построечного транспорта
3. построечный транспорт уплотнил нижний слой
4. интервал времени между устройством верхнего и нижнего слоев составляет не превышает 28 суток и отсутствует движение построечного транспорта
5. интервал времени между устройством верхнего и нижнего слоев составляет не более 2 суток и отсутствует движение построечного транспорта

46. Суммарное время работы укладчика и трех катков следует распределить между раскладкой и этапами уплотнения в пропорции…
1. 1:2:2:2
2. 2:1:2:2
3. 1:1:2:2
4. 1:1:1:2
5. 1:1:2:1

47. Какое правило необходимо соблюдать в процессе уплотнения покрытия?
1. на проезжей части с продольным уклоном более 30 ‰ уплотнение следует производить сверху вниз
2. во время уплотнения катки должны быть в непрерывном и равномерном движении
3. останавливать катки разрешается только вблизи асфальтоукладчика
4. виброуплотнение включается только после того, как совершено 50% от заданного количества проходов катка
5. проезд катка с одной полосы на другую должен осуществляться плавно по ходу уплотнения

48. Что является причиной деформации всей конструкции дорожной одежды в виде сетки трещин с мелкими ячейками (10...20см) на полосах наката покрытий, содержащих органическое вяжущее?

1. излишняя пластичность покрытия 
2. неравномерное распределение температуры по толщине 
3. неудовлетворительные грунтовые условия 
4. недостаточная прочность дорожной конструкции 
5. неустойчивость (пластичность) хотя бы одного промежуточного слоя дорожной одежды 

49. Плотное заполнение пустот в конструктивном слое дорожной одежды из крупных каменных материалов более мелким называют?
1.	подгрунтовка
2.	подготовка основании
3.	приемка дороги
4.	пропитка
5.	расклинцовка

Задания на установление последовательности
50. Определите правильную последовательность работ при укреплении щебеночного основания пескоцементной смесью по способу пропитки.
Запишите ответ в виде последовательности порядковых номеров представленных технологических операций

1. Прикатка щебня с поливкой водой
2. Вывозка и разравнивание щебня
3. Вдавливание смеси в щебеночное основание 
4. Прием смеси
5. Разравнивание и планировка пескоцементной смеси

51. Определите правильную последовательность работ по устройству покрытия из фракционированного щебня. Запишите ответ в виде последовательности порядковых номеров представленных технологических операций
1. Разравнивание щебня бульдозером или автогрейдером
2. Вывозка и распределение щебня фракции 5...10 мм из расчета около 10 %
3. Уплотнение щебня тяжелым катком с поливкой водой
4. Вывозка щебня фракции 40...70 мм из расчета около 70 % от общей потребности
5. Уплотнение щебня средним или тяжелым катком с поливом водой
6. Распределение щебня щебнераспределителем
7. Вывозка щебня фракции 15...25 мм из расчета около 20 % от общей потребности
8.  Прикатка щебня легким или средним катком в зависимости от прочности щебня

52. Определите правильную последовательность работ по устройству однослойного покрытия или основания? Запишите ответ в виде последовательности порядковых номеров представленных технологических операций

1. Улучшение грунтового основания
2. Профилирование земляного полотна автогрейдером с приданием полотну поперечного уклона 10...20‰
3. Вывозка гравийного материала автомобилями-самосвалами
4. Уплотнение основания катками на пневматических шинах
5. Уплотнение с поливкой водой
6. Разравнивание и планирование автогрейдером (бульдозером)
7. Прикатка с поливкой водой
8. Окончательное профилирование

53. Определите правильную последовательность работ по  устройству покрытия из асфальтобетонов. Запишите ответ в виде последовательности порядковых номеров представленных технологических операций

1. Очистка основания от пыли и грязи
2. Подвозка и выгрузка в бункер асфальтоукладчика готовой смеси
3. Распределение смеси слоем требуемой толщины по основанию
4. Уплотнение катками разной массы

54. Определите правильную последовательность работ при поверхностной обработке с использованием битумных эмульсий. Запишите ответ в виде последовательности порядковых номеров представленных технологических операций

1. Распределение щебня в количестве 70% нормы
2. Распределение остального количества щебня
3. Розлив остального количества эмульсии;
4.Укатка
4. Розлив эмульсии по покрытию в количестве 30% нормы

55. Определите правильную последовательность работ по устройству армирующих и трещинопрерывающих прослоек из геосинтетических материалов в слоях асфальтобетонного покрытия. Запишите ответ в виде последовательности порядковых номеров представленных технологических операций

1. Подготовка основания
2. Подготовка основания
3. Розлив вяжущего
4. Укладка геосинтетического материала

56. Определите правильную последовательность по устройству покрытий и оснований способом пропитки битумом. Запишите ответ в виде последовательности порядковых номеров представленных технологических операций

1. Уплотнение катком массой 6-8 т (5-7 проходов по одному следу)
2.  Распределение основной фракции щебня
3. Розлив 50% вяжущего от общего расхода
4. Распределение расклинивающей фракции щебня
5.  Уплотнение катком массой 10-13 т (2-4 прохода по одному следу)
6. Розлив 30% вяжущего от общего расхода
7. Распределение второй расклинивающей фракции щебня
8. Уплотнение катком массой 10-13 т (3-4 прохода по одному следу)
9. Распределение замыкающей фракции щебня
10. Розлив 20% вяжущего

Задания на установление соответствия

57. Какие материалы входят в состав указанных смесей?
Ответ запишите в форме: «№ смеси – буквенное обозначение материала». Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще. 

Колонка А (Название А)	Колонка Б (Название Б)	
1.Цементобетонная смесь	А) известь	
2.Асфальтобетонная смесь	Б) щебень	
3. Битумные эмульсии	В) вода	
4.Песчано-гравийная смесь	Г) битум	
5. Укрепленная минерально- грунтовая смесь (минеральная добавка)	Д) песок	

Задания с открытым ответом
58. Определите расход смеси q на длину полосы L, т если: 
- длина укладываемой полосы L = 150 м;
- толщина слоя асфальтобетона h - 0,06 м;
- ширина укладываемой полосы b = 6 м;
- средняя плотность асфальтобетона с = 2,35 т/м3. 

Ключ к тесту:
№№ задания	Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки	Баллы, начисляемые за верный ответ	
1.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
2.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
3.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
4.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
5.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
6.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
7.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
8.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
9.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
10.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
11.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
12.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
13.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
14.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
15.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
16.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
17.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
18.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
19.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
20.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
21.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
22.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
23.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
24.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
25.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
26.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
27.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
28.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
29.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
30.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
31.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
32.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
33.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
34.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
35.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
36.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
37.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
38.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
39.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
40.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
41.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
42.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
43.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
44.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
45.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
46.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
47.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
48.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
49.			1 балл (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
50.			2 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
51.			3 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
52.			3 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
53.			2 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
54.			2 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
55.			2 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
56.			3 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	
57.			5 баллов (5 правильных ответа)
4 балла (4 правильных ответа)
3 балла (3 правильных ответа)
2 балла (2 правильных ответа)
1 балл (3 правильный ответ)
0 баллов (0 правильных ответов)	
58.			3 балла (правильный ответ)
0 баллов (неправильный ответ)	

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Результаты теоретического этапа профессионального экзамена оцениваются положительно если в сумме правильные ответы составили 75% от максимально возможного балла, т.е. количество баллов набрано: (∑ = 74 баллов). Порог применяется ко всему тесту в целом, но с учетом ответов по отдельным блокам:
- с 1 по 49 вопросы =37 баллов;
- с 50 по 58 вопросы=18 баллов.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена
ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО
Трудовая функция 3.3.4: Выполнение работы в составе механической бригады.
Трудовое действие (действия): Обеспечение неснижаемого уровня асфальтобетонной смеси перед фронтом вибротрамбующего бруса, регулировка положения щек, работы бруса и выглаживающей плиты. Установка высотного положения плиты и шнека. Подача сигналов машинисту асфальтоукладчика о ходе технологического процесса укладки дорожного покрытия.
Типовое задание: Соберите портфолио, представив в нем видеоматериалы, отражающие выполнение трудовых действий по устройству дорожного покрытий из асфальтобетонной смеси.

Требования к структуре и оформлению портфолио: 
1. Портфолио представляет собой видеоматериалы (видеоролик), длительностью не более 60 минут. 
2. Видеоматериалы представляются экзаменуемым в комиссию на электронных носителях (флеш-карта, СD-диск). 
3. Структура видеоролика: 
а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность)
б) информация о выполняемом трудовом действии
в) рассказ экзаменуемого о правилах безопасности и охраны труда при выполнении работ
г) рассказ экзаменуемого о подготовке перед началом выполнения работ
д) демонстрация экзаменуемым выполнения трудового действия по устройству дорожного покрытий из асфальтобетонной смеси
е) демонстрация экзаменуемым порядка проведения операционного контроля качества при выполнении работ по устройству дорожного покрытий из асфальтобетонной смеси
4. Качество представляемых видеоматериалов должно обеспечивать идентификацию экзаменуемого. 	
Ключ к заданию 
Критерии оценки:
Выполнение работ должно соответствовать:
1.	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.
2.	СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85.
3.	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
4.	ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение работы в составе механической бригады» принимается при выполнении экзаменуемым работ в соответствии с требованиями нормативных документов, представленных в качестве критериев оценки.

Эталон выполнения действий
1) Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С, поэтому указанное время самое подходящее для указанной работы. 
2) Для работы автоматической системы обеспечения высотных отметок асфальтобетонщик закрепляет копирную струну в кронштейнах на стойках, устанавливаемых на расстоянии не более 8,0 м друг от друга. На каждую точку закрепления струны следует выносить отметку продольного профиля с точностью ±2 мм. 
3) В процессе выгрузки из автомобиля асфальтобетонной смеси асфальтоукладчик продвигает автомобиль впереди себя до тех пор, пока он полностью не освободится от смеси. При этом асфальтобетонщик регулирует для водителя угол наклона кузова автомобиля с тем, чтобы обеспечивать равномерную загрузку приемного бункера асфальтоукладчика.
При выгрузке необходимо следить за тем, чтобы смесь не просыпалась на нижележащий слой. Просыпавшуюся смесь следует убрать лопатами. В случае непродолжительных перерывов в доставке смеси последнюю не рекомендуется полностью вырабатывать из бункера асфальтоукладчика во избежание остывания питателя и затвердения на нем смеси. В этом случае бункер с оставшейся смесью закрывают до возобновления приема новой порции смеси. При длительных перерывах в работе (более 30 мин) или в конце смены асфальтоукладчик должен быть освобожден от асфальтобетонной смеси. Асфальтоукладчик должен при этом выдвигаться вперед, чтобы обеспечить возможность уплотнения всей уложенной смеси до ее остывания.
4) Толщина слоя из горячих асфальтобетонных смесей, укладываемых асфальтоукладчиками с трамбующим брусом и пассивной выглаживающей плитой, должна быть больше	проектной на 15...20 %, при использовании асфальтоукладчика с трамбующим брусом и виброплитой - на 10... 15 %.
5) Распределение асфальтобетонной смеси производится асфальтоукладчиками. Асфальтобетонщик следит за тем, чтобы количество смеси, подаваемое в шнековую камеру, было постоянным, насколько это возможно. Оптимальной считается такая глубина материала в шнековой камере, при которой уровень смеси доходит до середины шнекового вала.
Если в уложенном слое появляются разрывы, трещины, пустоты по краям полосы, или поверхность получается неровной, то регулируется скорость движения асфальтоукладчика, следят за тем, чтобы трамбующий брус работал без остановки, а выглаживающая плита периодически прогревалась горелкой.
6) Сразу после прохода асфальтоукладчика проверяют толщину слоя и поперечный уклон. Если толщина слоя смеси не соответствует заданной, то изменяют положение выглаживающей плиты регулировочными винтами. Этими же винтами устраняют отклонения поперечного профиля покрытия от заданного.
Ровность проверяют трехметровой рейкой. Под рейкой, уложенной в любом месте, не должно быть просвета. На возвышениях смесь слегка разрыхляют граблями и лопатой.
7) При окончании укладки смеси слой ее клинообразно	утончается. При возобновлении работ клинообразная часть слоя обрубается вертикально по рейке или шнуру в направлении, перпендикулярном оси дороги. Для образования качественного поперечного стыка в месте обрубки слоя вертикальная грань ранее уложенного слоя смазывается битумной эмульсией и на это место устанавливается плита асфальтоукладчика. Необходимо следить за тем, чтобы плита перед началом укладки была прогрета обогревающими устройствами или горячей асфальтобетонной смесью. Другим способом устройства поперечного шва является укладка в поперечном направлении деревянного бруса по толщине равном толщине уплотняемого слоя асфальтобетона. Для смягчения толчков от движущего транспорта перед брусом укладывают клинообразный упор из асфальтобетонной смеси.
При укладке смеси в две или более полосы одним асфальтоукладчиком асфальтобетонщику необходимо обращать особое внимание на то, чтобы укладываемые полосы покрытия были хорошо сопряженными. В противном случае в этих местах, как правило, начинается разрушение покрытия. Чтобы обеспечить полную однородность фактуры покрытия в местах сопряжения полос, асфальтобетонщику необходимо до начала укладки новой полосы вертикальный край ранее уложенного асфальтобетона смазать тонким слоем битумной эмульсии. При устройстве новой полосы неуплотненную смесь укладывают с таким расчетом, чтобы после уплотнения слой имел такую же толщину, как и ранее уложенная полоса. Несоблюдение в зоне шва этого правила приводит к тому, что смесь в этом месте недоуплотняется, что приводит либо к преждевременному разрушению в связи с повышенной остаточной пористостью и, следовательно, повышенным водонасыщением, либо к образованию колеи в результате доуплотнения смеси в процессе движения автотранспорта.
Толщину конструктивного слоя следует принимать во всех случаях не менее 1,5 размера наиболее крупной фракции, применяемого в слое минерального материала.